Технические требования по сортировке строганой продукции ООО ПКП «Алмис»

Характеристики:

1. Для изготовления деталей профильных из древесины должны применяться хвойные пиломатериалы.
2. По качеству строганый пиломатериал делиться на три сорта -  А, В, С (за основу взят немецкий промышленный стандарт DIN 68126 / 86). Пороки древесины и дефекты обработки по сортам указаны в таблице:

| Пороки | Сорт А | Сорт В | Сорт С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сучки | Недопустимы: выпавшие, мертвые, табачные сучки. Допускаются: здоровые, сросшиеся сучки без ограничений, сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза на нижней кромке. | Недопустимы: выпавшие сучки на пласти, табачные. Допускаются: до 20 мм не сросшиеся, выпавшие до 20 мм на кромках не видимые при сборке, выпавшие до 5 мм на кромках видимые при сборке. | Допустимые: отверстия диаметром более 20 мм. |
| Трещины | Допускается: торцевые длиной до величины ширины и микротрещины. | Допускаются: до 300 мм, в направлении волокон, торцевые. | Допускаются: сквозные. |
| Сердцевина | Допускается: легкая трубчатая длиной не более половины доски у максимум 20% досок в пакете. | Допускается | Допускается |
| Креневая древесина | Допускается: в небольшом объёме. | Допускается, если не повлияет на сборку. | Допускается |
| Смоляные кармашки | Допускаются: до 5 мм, 1 шт. 1м длины. | Допускаются | Допускаются |
| Засмоленные участки у сосны | Допускаются: слегка засмоленные участки у 10% досок. | Допускаются | Допускаются |
| Прорость | Допускается: не более половины ширины досок. | Допускается: до 10 мм ширина, 100 мм длина. | Допускаются |
| Поражение насекомыми | Не допускается | Допускается: 3 шт. на длину доски у 5% досок. | Допускается |
| Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ненадлежащие окраски | Допускается: до 10% поверхности у 10% досок, синева не допускается. | Допускаются: полосы розовые и синие выцветшие, синева не допускается. | Допускается, насколько позволяет отделка. |
| Обработка | Не допускается: обзол Допускается: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков. | Не допускается: обзол Допускаются: дефекты строжки, не влияющие на сборку. | Допускаются: дефекты строжки, не ухудшающие стабильность и качество отделки, обзол не более 500 мм со стороны паза на нижней кромке, обзол не должен ослаблять гребень. |

3. Допуск: по длине +/-10мм (торец выровнен пилой); по ширине +/-0 мм; по толщине +/-0 мм.

4. Влажность древесины деталей при  их изготовлении и приемке должна быть в пределах 14 ± 2 %.

5. Параметр шероховатости фрезерованных поверхностей деталей (Rm(max)) по ГОСТ 7016 не должен быть более, мкм:

1     - лицевых поверхностей ................................. 120…200,

- нелицевых поверхностей .................................. 500.

6. Детали поставляются без отделочного покрытия.

Заместитель генерального директора

ООО ПКП «Алмис»                                                                                        _____________ А.М. Сакович